Желатин концентрированный

для дублирования моделей

- Одну часть желатина развести двумя частями очень горячей воды.

- Разогревать в кастрюле с двойным дном или с неподгораемым дном (либо в специальном аппарате для подогрева дублирующей массы),

постоянно помешивая деревянной или пластиковой лопаткой, до температуры 90-95*С.

Первый разогрев должен длиться примерно 40мин, пока масса не станет как жидкий кисель. В последующем, времени для разогрева понадобится меньше.

- Убрать кастрюлю с огня, еще в течение 5 минут постоянно помешивать.

- Разогретый желатин перелить в негорячую посуду и размешивая остудить до температуры 50-60*С.

- Залить в кювету для дублирования модели. Перед заливкой желатином, модель опустить в воду, чтобы вышли газы. Желатин застывает примерно 20минут.

- После изготовления дубликата, желатин не выбрасывать, а хранить в холодильнике в плотно закрытой посуде до следующего применения.

- При повторном применении, желатин не разбавляют водой (при необходимости, добавить очень небольшое количество воды).

- Использовать многократно.

- Подгоревшую часть не использовать.